A hőátbocsátási tényezők követelményértékei az elmúlt évtizedekben

1. ME-30-65: Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai méretezése (Szokványos használatú épületek) szerint. Fontos: a követelmény értékek akkor használhatóak, ha az épület határoló szerkezeteinek felépítését illetve minőségét nem ismerjük.

| szerkezet tömege (kg/m2) | külső fal (kcal/m2,ó,C() ill. (W/m2(K) | külső födém (egyhéjú melegtető) (kcal/m2,ó,C() ill. (W/m2(K) |
| --- | --- | --- |
| ( 300 | 1,20 ill. 1,39 | 0,9 ill. 1,04 |
| 300 – 700 | 1,33 ill. 1,54 | 1,0 ill. 1,16 |
| ( 700 | 1,41ill. 1,64 | 1,05 ill. 1,22 |

2. MSZ-04-140/2-79, MSZ-04-140/2-85 és MSZ-04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés szerint:

- külső falak:			0,85 (0,7) W/m2(K

- tető- ill. padlásfödémek:	0,4 W/m2(K

- ablakok és erkélyajtók:	3,0 W/m2(K

3.  7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint:

Követelményértékek

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények

1. táblázat: A hőátbocsátási tényező1) követelményértékei

| Épülethatároló szerkezet | A hőátbocsátási tényező követelményértéke U [W/m2K] |
| --- | --- |

| Külső fal | 0,45 |
| --- | --- |

| Lapostető | 0,25 |
| --- | --- |

| Padlásfödém | 0,30 |
| --- | --- |

| Fűtött tetőteret határoló szerkezetek | 0,25 |
| --- | --- |

| Alsó zárófödém árkád felett | 0,25 |
| --- | --- |

| Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,50 |
| --- | --- |

| Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) | 1,60 |
| --- | --- |

| Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) | 2,00 |
| --- | --- |

| Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 | 2,50 |
| --- | --- |

| Homlokzati üvegfal2) | 1,50 |
| --- | --- |

| Tetőfelülvilágító | 2,50 |
| --- | --- |

| Tetősík ablak | 1,70 |
| --- | --- |

| Homlokzati üvegezetlen kapu | 3,00 |
| --- | --- |

| Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó | 1,80 |
| --- | --- |

| Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,50 |
| --- | --- |

| Szomszédos fűtött épületek közötti fal | 1,50 |
| --- | --- |

| Talajjal érintkező fal 0 és 1 m között | 0,45 |
| --- | --- |

| Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) | 0,50 |
| --- | --- |

1) A követelményérték határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak stb.), akkor ezek hatását is tartalmazza. A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni. A csekély számszerű eltérésre tekintettel, a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható.

2) Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag.

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATAI

| Falszerkezet | Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
| --- | --- |
|  | Hőszigetelő réteg vastagsága, cm |
| Eleme (anyaga) | Vastagsága (cm) | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kisméretű tégla | 38 | 1,51 | 0,46 | 0,4 | 0,34 | 0,3 |
| B30 Blokk | 30 | 1,50 | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,3 |
| Soklyukú tégla | 38 | 1.39 | 0,4 | 0,36 | 0,31 | 0,27 |
| YTONG 37,5 P2-05 | 37,5 | 0,32 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| Monolit vasbeton fal | 20 | 0,37 | 0,56 |  | 0,4 | 0,34 |

Külső falak hőátbocsátási tényezői

Tetőtér- beépítést határoló épületszerkezetek

(Hőszigetelés a szarufák között és alatt)

| Tetőtér- beépítést határoló ferde fal | Hővezetési tényezők λ (W/mK) | Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
| --- | --- | --- |
| Hőszigetelő termék |  | Hőszigetelő réteg vastagsága (cm) |
|  |  | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ROCKWOOL DELTAROCK+RP+V | 0,033-0,037 |  | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |

Pincefödémek alsó oldali hőszigeteléssel

| Hőszigetelés | Hőszig. réteg vastagsága (cm) | Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ha a teherhordó szerkezet |
| Anyaga és terméktípusa | Termékjele |  |  |
|  |  |  | vasbeton lemezfödém | vasbeton gerendás/pallófödém | Vázkerámia elemes födém |
| Expandált polisztirolhab vagy ásványgyapot lemezek ragasztással és/vagy mechanikai rögzítéssel | Austrotherm (AT-1180) Nikecell (LH) Heralan (PTP) Rockwool Isover KDP | 4 |  |  | 0,48 |
|  |  | 6 | 0,42 | 0,41 | 0,39 |
|  |  | 8 | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
|  |  | 10 | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
|  |  | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
|  |  | 14 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |

Padlásfödémek beton járóréteggel

| Hőszigetelés | Hőszig. réteg vastagság, (cm) | Rétegtervi átlagos hőátbocsátási tényező U /W/m2K/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ha a járóréteg anyaga és vastagsága |
| Anyaga és terméktípusa | Termékjele |  | Kavicsbeton λ=1,28 W/m2K | Könnyűbeton habcement 10 cm λ=0,10 W/m2K | Könnyűbeton habcement, 14 cm |
| Expandált polisztirolhab Üveggyapot Kőzetgyapot | NOBASIL MPN TOPLAN T THERWOOLIN NIKECELL | 10 |  | 0,26 | 0,22 |
|  |  | 11 |  | 0,23 | 0,21 |
|  |  | 12 |  | 0,22 | 0,20 |
|  |  | 13 |  | 0,20 | 0,19 |
|  |  | 14 | 0,23 | 0,19 | 0,18 |
|  |  | 15 | 0,22 | 0,18 | 0,17 |
|  |  | 16 | 0,21 | 0,17 | 0,16 |
|  |  | 18 | 0,19 | 0,16 | 0,15 |
|  |  | 20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |

Külső falszerkezetek hőátbocsátási tényezői

| A szerkezet rétegfelépítése (belülről kifelé sorolva) | Épületfizikai adatok |
| --- | --- |
|  | Hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
| rétegek |  |
| 1,5 cm bv 7 habarcs 24 cm pernyegázszilikát nagyblokk 1,5 cm hv 7 habarcs | 1,01 |
| 1,5 cm bv 7 habarcs 29 cm BK 100 kohóhabsalak blokk 1,5 cm hv 7 habarcs | 1,50 |

Födémszerkezetek hőátbocsátási tényezői

| A szerkezet rétegfelépítése (belülről kifelé sorolva) | Hőátbocsátási tényező |
| --- | --- |
| rétegek |  |
| 1,7 cm szegezett lécparketta 1,8 cm légréteg a ritk. vakp. között 0,2 cm párafékező réteg A, párnadeszka 8/2,4 80 cm-enként B, gumitextil papucs 10/10/2,2 50 cm-enként 4,0 cm salakgyapot FKL 140 hőszig. 19,0 cm E jelű vb, födémgerenda között EB 60/19 ill. EB 30/19 béléstestek 1,0 cm bv7 habarcs | 0,62 |
| 3 rétegű kavicsolt lem. Fed. 2XFh/150 és 1XFh/120 6,0 cm aljzatbeton B70 saj. Lev. Sim. 15,0 cm rostált nagy szemű kazánsalak 19,0 cm PK-PS (SZIMKÁR) födémpanel 1,0 cm bv7 habarcs | 1,04 |
| 2 rétegű kavicsolt lem. Fed. 1XFh/150 és 1XFh/120 0,5 cm kavicshint. Különl. Bit. Fed. Lem. Párakisz. Réteg 6,0 cm perlitbeton BH 20/500 saj. Lev. Sim. 8,5 cm rostált nagy szemű kazánsalak 10,0 cm monolit sík vb. Födém 1,0 cm bv7 habarcs | 1,05 |
| 2 rétegű kavicsolt lem. Fed. 1XFh/150 és Fh/120 0,5 cm kavicshint. Különl. Bit. Fed. Lem. Párakisz. Réteg 12,0 cm perlitbeton BH 10/140 saj. Lev. Sim 0,5 cm kavicshint. Alufólia betétes bit. Párazáró-párakisz. R. 1,5 cm kiegyenlítő cementsimítás 19,0 cm E jelű vb. födémgerenda között EB 60/19, ill. EB 30/19 jelű béléstestek 1,0 cm bv7 habarcs | 0,77 |

Normál és hőszigetelő homlokzatvakolatos falszerkezetek hőátbocsátási tényezői

| Külső falak jellemzői Külső falak normál és hőszigetelő homlokzatvakolattal |
| --- |
| Fal anyaga - falazóelem | Vakolatlan falvastagság (cm) | Hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
|  |  | Normál vakolat | Hőszigetelő vakolat vastagsága (cm) |
|  |  |  | λ=0,14 W/mK |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| POROTON PF-45/19,29 | 30 | 0,85 | 0,73 | 0,69 | 0,66 |
| POROTON PF-30/29 blokkfal | 30 | 0,85 | 0,73 | 0,69 | 0,66 |
| POROTON-36 blokkfal | 36 | 0,65 | 0,58 | 0,55 | 0,53 |
| YTONG P2-05 NF+GT | 25 | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,41 |
| YTONG P2-05 NF+GT | 30 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| YTONG P2-05 NF+GT | 37,5 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,29 |

Ragasztott homlokzati kiegészítő hőszigeteléssel ellátott falszerkezetek hőátbocsátási tényezői

| Külső falak jellemzői Külső falak ragasztott hőszigeteléssel és vékonyvakolattal |
| --- |
| Fal anyaga - falazóelem | Vakolatlan falvastagság (cm) | Hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
|  |  | Hőszigetelő réteg vastagsága (cm) λ=0,04 W/mK |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POROTHERM 30 | 30 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,32 |
| POROTHERM 30 N+F | 30 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
| POROTHERM 38 N+F | 38 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 |
| POROTHERM 44 N+F | 44 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 |

Lapostetők hőátbocsátási tényezője (közelítő értékek kavicsbeton lejtést adó réteg feltéltelezésével)

| Födémszerkezet fajtája (Salakfeltöltéses tetőfödémek) | Hőátbocsátási tényező U (W/m2K) |
| --- | --- |
| Acélgerendás födémek |
| Téglaboltozatos („Poroszsüveg”) födém | 0,88 |
| Téglabetétes födém | 0,84 |
| Alulbordás vb. lemezes födém | 0,90 |
| Téglabeton lemezes („Horcsik”) födém | 0,84 |
| Monolit vasbeton födémek |
| Vb. lemezfödém (12-18 cm) | 1,38 |
| Sűrűbordás-ker.idomtestes födémek | 1,38 |
| BOHN födém | 0,96 |
| Előregyártott elemes elemes vasbeton födém |
| F, FE és G gerendás, BH elemes födémek | 0,74 |
| FF és G gerendás, B elemes födémek | 0,93 |
| GM gerendás, B elemes födémek | 0,85 |
| E gerendás, EB elemes födémek | 1,00 |
| M gerendás, MB elemes födémek | 0,92 |
| PPB födémek beton béléstesttel | 0,96 |
| PPB födémek kerámia béléstesttel | 0,85 |
| CMG és FERT födém kerámia béléstesttel | 0,85 |
| WEILER PK, PS pallófödém | 1,00 |
| PK és PS pallófödémek | 1,00 |
| Teherhordó szerkezet +4-5 cm hőszigetelés (λ=0,04-0,06 W/mK) |
| Monolit vasbeton födémek |
| Vb. lemezfödém (12-18 cm) | 1,00 |
| Sűrűbordás-ker.idomtestes födémek | 0,80 |
| BOHN födém | 0,77 |
| Előregyártott elemes vasbeton födémek |
| E gerendás, EB elemes födémek | 0,94 |
| M gerendás, MB elemes födémek | 0,87 |
| PPB födémek beton béléstesttel | 0,91 |
| PPB födémek kerámia béléstesttel | 0,82 |
| CMG és FERT födém kerámia béléstesttel | 0,82 |
| PS pallófödémek | 0,94 |
| PK pallófödémek | 0,94 |
| PG födémgerendás födémek | 0,94 |
| UF6, UF12 jelű pallófödém | 0,94 |
| VIPS, VIPK jelű pallófödém | 0,94 |
| UF-MV jelű pallófödém | 0,88 |
| SPAN-DECK jelű pallófödém | 0,80 |
| Házgyári vb. födémpanel (v=11-16,5 cm) | 1,00 |
| Teherhordó szerkezet + 6-8 cm hőszigetelés (λ=0,04-0,06 W/mK) |
| Monolit vasbeton födémek |
| Vb. lemezfödém (12-18 cm) | 0,76 |
| Sűrűbordás-kerámia idomtestes födémek | 0,64 |
| BOHN födém | 0,61 |
| Előregyártott elemes vasbeton födémek |
| E gerendás, EB elemes födémek | 0,72 |
| M gerendás, MB elemes födémek | 0,68 |
| PPB födémek beton béléstesttel | 0,70 |
| PPB födémek kerámia béléstesttel | 0,65 |
| CMG és FERT födém kerámia béléstesttel | 0,64 |
| PS pallófödémek | 0,72 |
| PK pallófödémek | 0,72 |
| PG födémgerendás födémek | 0,72 |
| UF6, UF12 jelű pallófödém | 0,72 |
| VIPS, VIPK jelű pallófödém | 0,72 |
| UF-MV jelű pallófödém | 0,68 |
| SPAN-DECK jelű pallófödém | 0,65 |
| Házgyári vb. födémpanel (v=11 – 16,5 cm) | 0,76 |